AKVAMETAL

Vrchní i základní barva v jednom

Složení:

Složení:Vodná emulze alkydových pryskyřic s přísadou vysýchavých olejů a disperzí organických a anorganických pigmentů a prostředků.

Barevné odstíny:

-        odstín dle vzorníku

Použití:

Používá se k základním i vrchním nátěrům a to pro zvýšení antikorozní ochrany všech výrobků ze železa, oceli, litiny , pozinkovaného plechu a dalších lehkých kovů vůči korozi.

Používá se k nátěrům plechových střech, okapů, parapetů, potrubí, mřížoví, plotů, zábradlí a jiných ocelových konstrukcí.

Akvametal není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Technické údaje:

Obsah netěkavých složek ....................................od  57 %

Konzistence -pohárek o průměru 6 mm/23 oC............. .......min. 45 s

Vydatnost ..........................………..................... 7- 9 m2 z 1 kg v jedné vrstvě

Specifická hmotnost..............................1,3 g. cm-3

Zasychání - na dotyk.................................4 -  12 h při 20 oC

- schopný dalšího nátěru..........6 - 24 h při 20 oC

Kryvost...................................................................1 - 2

Aplikace :

Příprava barvy před nanášením:

Barvu před použitím promíchejte a je-li nutné nařeďte vodou na použitelnou konzistenci podle druhu nanášení.

Pro nanášení štětcem ředění nebývá nutné!

Ředí se čistou vodou.

Způsob nanášení:

Štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem očištěné podklady bez mastných skvrn a nesoudržných vrstev.

Jedna vrstva suchého nátěru 50-60 mm se docílí neředěnou barvou při nánosu cca 150 g. m-2

Podmínky pro aplikaci:

Teplota okolí a podkladu při aplikaci nesmí klesnout pod 10 oC. Relativní vlhkost vzduchu by měla být pod 75%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost zpomalují zasychání.

Příklad nátěrového postupu:

1. Úprava podkladu

Ze zkorodovaného místa se ocelovým kartáčem nebo hrubým smirkovým papírem odstraní vrstva měkké rzi spolu se špínou a eventuálními zbytky barvy nebo laku. Pravidelně mírně zrezivělý povrch není třeba takto upravovat, stejně jako zbytek pevně lnoucí rzi po okartáčování reaguje s nátěrem. Ošetřované místo se omyje vodou nebo se zbaví prachu rzi ošetřením nemastným mokrým hadrem. Případná mastnota se odstraní ve vodě rozpustnými odmašťovadly nebo vhodným rozpouštědlem. Zbytky smáčedel se odstraní suchým hadrem a opláchnou se vodou.

2. 2 až 4 nátěry Akvametalem. Zasychání jednotlivých vrstev 3 - 24 h. při 20 oC. Tloušťka jedné vrstvy suchého nátěru 50-60 mm. Mezi nátěry možno přebrousit smirkovým papírem č. 240-320. Po dosažení dostatečné tloušťky může být nátěr konečný.

3. V případě nutnosti použití vrchního emailu ( za účelem např. pro vyšší korozní prostředí nad C3,….) je možno použít po dokonalém proschnutí Akvametalu (1-3dny) např. 1 až 2 nátěry rozpouštědlovými dvoukomponentními polyuretany. Místa, která jsou vystavena dlouhodobému styku s vodou a za vlhka namáhána (např. spodky automobilů), je nutno převrstvit vodu nepropouštějícím nátěrem (živičný nátěr, Resistin car a pod.).

Bezpečnost a hygiena práce:

Nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201. Dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte oči a kůži před potřísněním, při aplikaci výrobku stříkáním chraňte dýchací cesty. Po práci a před jídlem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

První pomoc:

·      oči při zasažení vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody.

·      při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.

·      ve všech vážnějších případech poškození zdraví , při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařské ošetření.

·      při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Skladovatelnost a záruční doba :

Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 oC až +25 oC.

Při dopravě a skladování nesmí zmrznout. Chraňte před mrazem. Neskladujte na přímém slunci nebo teplotách nad 50 oC.

Záruční doba balení 24 měsíců.

Balení:

V plastových obalech po 0,75 l, 2,5 l,5 l

Zneškodnění odpadů:

Plastové obaly jsou po důkladném vymytí recyklovatelné. Nepoužitelné zbytky barvy nechejte vyschnout a uložte je na schválenou skládku.