AktivLazur

Impregnační lazurovací lak na ochranu dřeva

Složení:Vodná emulze alkydových pryskyřic s přísadou vysýchavých olejů a disperzí organických a anorganických pigmentů a prostředků reagujících se dřevem a chránících před dřevokaznými houbami, plísním a zamodráním.Obsahuje složky reagující se dřevem nebo dřevní hmotou.

Barevné odstíny: bříza, pinie, kaštan, teak, dub, ořech, mahagon, palisandr, eben, jedle, modrý

Použití:Používá se k impregnaci a ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísním, zamodrání a k lazurovacím nátěrům zvýrazňujícím strukturu dřeva. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy.Používá se k nátěrům dřevěných štítů, podhledů, obložení stěn a stropů, plotů, chat, a dřevěných domků, oken, dveří, zahradního nábytku, pergol, dřevěných konstrukcí apod., které jsou umístněny v běžném venkovním prostředí a nejsou v trvalém styku s půdou a vlhkostí

AktivLazur není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami a pitnou  vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Technické údaje:

Obsah netěkavých složek ....................................od  25 %

Konzistence -pohárek o průměru 4 mm/23 oC............. .......min. 45 s

Vydatnost ..........................……….....................9 – 11  m2 z 1 l pro jednu vrstu

Specifická hmotnost.............................  1,0- 1,1 g. cm-3

Zasychání - na dotyk...................….........4 - 12 h při 20 oC

- schopný dalšího nátěru..........2 - 24 h při 20 oC

Aplikace :Příprava barvy před nanášením:Barvu před použitím řádně promíchejte. Před natíráním neředit. Při větší savosti dřeva je možno naředit vodou. Ředí se čistou vodou.

Způsob nanášení:Štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem očištěné dobře obroušené dřevo. Průměrná nasákavost suchých dřevin pro první nátěr je cca 150 g. m-2

Podmínky pro aplikaci:Teplota okolí a podkladu při aplikaci nesmí klesnout  pod 10 oC. Relativní vlhkost vzduchu by měla být pod 75%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost zpomalují zasychání.

Příklad nátěrového postupu:

1. Při nátěrech dřeva pro vnitřní použití se AktivLazur nanáší v jedné až dvou vrstvách. Pro zvýraznění struktury dřeva se po 5 až 10 minutách od nanesení všechen nevsáklý AktivLazur setře pomocí suchého štětce, houby nebo hadříku.

2. Při nátěrech dřeva pro vnější použití se AktivLazur nanáší ve dvou pro exponovaná místa (s vyšší vlhkostí…) lépe třech vrstvách. To proto, aby pro ochranu dřeva bylo dodáno dostatečné množství ochranných prostředků (pro třídu ohrožení T3 je nutná min. spotřeba 200 g. m-2 AktivLazuru ) Pro zvýraznění struktury dřeva se po 5 až 10 minutách od nanesení všechen nevsáklý AktivLazur setře pomocí suchého štětce, houby nebo hadříku.

Bezpečnost a hygiena práce:Nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201. Dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte oči a kůži před potřísněním, při aplikaci výrobku stříkáním chraňte dýchací cesty. Po práci a před jídlem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

První pomoc: oči při zasažení vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody.  při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. ve všech vážnějších případech poškození zdraví , při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařské ošetření.při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Skladovatelnost a záruční doba :Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 oC až 25 oC. Při dopravě a skladování nesmí zmrznout. Chraňte před mrazem. Neskladujte na přímém slunci nebo teplotách nad 50 oC. Záruční doba balení 24 měsíců.

Balení:V plastových obalech po 0,75l, 2,5 l, 5 l

Zneškodnění odpadů:Plastové obaly jsou po důkladném vymytí recyklovatelné. Nepoužitelné zbytky barvy nechejte vyschnout a uložte je na schválenou skládku.