LAK SYNTETICKÝ NA DŘEVO A KOV

s UV filtrem

S – 1002

SLOŽENÍ: Roztok alkydových pryskyřic v organických rozpouštědlech s přídavkem aditiv.

BAREVNÉ ODSTÍNY: Transparentní   0000

POUŽITÍ: Lak  S-1002 je určen pro venkovní i vnitřní lesklé nátěry očištěných a povrchově upravených

dřevěných a kovových předmětů. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům,

UV záření, vlhkosti a vodě.

Použití na dřevo: Lakovaný materiál s obsahem max. do 10% vody zbavíme mastnoty, zbytků

pryskyřice (vymytím ředidlem C-6000) a prachu po obroušení (brusným

papírem č.150). Pro první (penetrační) nátěr ředíme do 20 % ředidlem S-6006. Po 24 hod. nátěr lehce přebrousíme smirkovým papírem č.400 a po očištění naneseme druhou, případně i třetí vrstvu laku s odstupem 24 hod. Použití na kov:Odrezený, suchý a odmaštěný kov opatříme 1-2 nátěry laku s odstupem 24 hod.

ŘEDILO: :   Pro nanášení štětcem se používá ředidlo S 6006. Pro nanášení stříkáním

se používá ředidlo S 6001.

VLASTNOSTI NÁTĚROVĚHO SYSTÉMU:

Obsah netěkavých látek % hmot. min.                             50

Výtoková doba ( poh. 4/23o C)                                170 - 250 s

Zasychání      stupeň 1                                                max. 6 hod.

stupeň 3                                              max. 32 hod.

Vydatnost                                                                      6 - 10 m2/kg

Přetíratelnost po 24. hodinách

VLASTNOSTI ZASCHLÉHO NÁTÉRU:

lesk                                                                      stupeň 1 - 2

přilnavost                                                             stupeň      1

doporučená tloušťka			25-30 µm na 1 vrstvu v suchém stavu

HODNOTY PRO STANOVENÍ EMISNÍCH LIMITŮ: Hustota: 900 - 1000 kg/m3

VOC:                   368 g/l

TOC:                  0,36 kg/kg

EU – mezní hodnota tohoto výrobku (kat.A/e) : 400 g/l (2010)

BEZPEČNOST PRÁCE:  Při práci s  NH je nutno dodržet zásady bezp.práce a ochr.zdraví ČSN 672003.

POŽÁRNĚ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA: Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

Vhodným hasivem je pěnou nebo prášek.

BALENÍ: Plnění do obalů -   0,8 kg, 4 kg, 8 kg, 15 kg

SKLADOVATELNOST: Je 24 měsíců ode dne výroby. Skladování  při teplotách  + 5oC až  +25oC v dobře

uzavřených  obalech ( dle ČSN 670811).

LIKVIDACE ODPADŮ A OBALŮ: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových

odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí

k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné

k nakládání  s nebezpečnými odpady.

UPOZORNĚNÍ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI  PŘI  PRÁCI:

Výrobek obsahuje lakový benzín jako rozpouštědlo. Dále obsahuje butanonoxim a Kobaltnatou sůl kyseliny 2-ethylhexanové, který může vyvolat alergickou reakci.

KLASIFIKACE PŘÍPRAVKU:  Zdraví škodlivý. Hořlavý. Nebezpečný pro životní prostředí.

Označení výstražným symbolem: Xn

Dále viz bezpečnostní list výrobku.