LAK SYNTETICKÝ NA CHATY,SRUBY,CHALUPY

RYCHLESCHNOUCÍ s UV filtrem

S – 1009

SLOŽENÍ: Roztok alkydových pryskyřic v organických rozpouštědlech s přídavkem aditiv.

BAREVNÉ ODSTÍNY: Transparentní   0000

POUŽITÍ: Lak  S-1009 je určen pro venkovní i vnitřní lesklé nátěry očištěných a povrchově upravených

dřevěných a kovových předmětů. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Lak je vysoce lesklý tvrdý a hladký, použitelný do interiéru i exteriéru. UV filtr výrazně zabraňuje            stárnutí náťěrového filmu. Lak má velmi dobrou odolnost i ve vlhkém prostředí.

Použití na dřevo: Lakovaný materiál s obsahem max. do 5 % vody zbavíme mastnoty, zbytků  pryskyřice (vymytím ředidlem C-6000) a prachu po obroušení (brusným papírem č.150).

Pro první nátěr ředíme do 25 % ředidlem S-6005a použijeme jako náťěr  penetrační.  Po 24 hod. nátěr lehce přebrousíme smirkovým papírem č.220-400 a po očištění naneseme druhou, případně i třetí vrstvu laku s odstupem 24 hod. Použití na kov:  Odrezený, suchý a odmaštěný kov opatříme 1-2 nátěry laku s odstupem 24 hod.

ŘEDILO:   Ředí se ředidlem S-6005 nebo xylen

VLASTNOSTI NÁTĚROVĚHO SYSTÉMU:

Obsah netěkavých látek % hmot. min.                58

Výtoková doba ( poh. 4/23o C)                   140 - 250 s

Zasychání      stupeň 1                                  max. 6 hod.

stupeň 3                                  max. 32 hod.

Vydatnost                                                      6 - 9 m2/kg

VLASTNOSTI ZASCHLÉHO NÁTÉRU:   lesk                                      stupeň 1 - 2

přilnavost                             stupeň 1

tloušťka zaschlého filmu     30-35 µm na 1. vrstvu

HODNOTY PRO STANOVENÍ EMISNÍCH LIMITŮ: Hustota:   900 – 1000 kg/m3

VOC:                   365 g/l

TOC:                  0,36 kg/kg

EU – mezní hodnota tohoto výrobku (kat.A/e) : 400 g/l (2010)

BEZPEČNOST PRÁCE:  Při práci s  NH je nutno dodržet zásady bezp.práce a ochrany zdraví ČSN 672003.

POŽÁRNĚ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA: Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

Vhodným hasivem je pěnou nebo prášek.

BALENÍ: Plnění do obalů -  0,8 kg, 4 kg, 8 kg, 15 kg

SKLADOVATELNOST: Je 24 měsíců ode dne výroby. Skladování  při teplotách  + 5oC až + 25oC v dobře

uzavřených  obalech ( dle ČSN 670811).

LIKVIDACE ODPADŮ A OBALŮ: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových

odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí

k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné

k nakládání  s nebezpečnými odpady.

UPOZORNĚNÍ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI  PŘI  PRÁCI:

Výrobek obsahuje xylen (směs isomerů) jako rozpouštědlo. Dále obsahuje butanonoxim a Kobaltnatou sůl kyseliny 2-ethylhexanové, který může vyvolat alergickou reakci.

KLASIFIKACE PŘÍPRAVKU:  Zdraví škodlivý. Hořlavý. Nebezpečný pro životní prostředí.

Označení výstražným symbolem: Xn

Dále viz bezpečnostní list výrobku.